| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.05.2007 |
| --- |
| Мерит Яхти 20, 80 - Merit Jahti 20, 80 |  |
| ТИП | Однокомпонентный уретаноалкидный лак, содержащий компоненты, защищающие от УФ-излучения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей вне и внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для лакировки лодок, полов, дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Очень хорошая износостойкость и стойкость к мытью всеми обычными моющими средствами (SFS 3755). Хорошая стойкость к воздействию растворителей: бензин, нефть, уайт-спирит, хозяйственный спирт. Не выдерживает воздействие некоторых растворителей на основе толуола. Выдерживает воздействие растительного и животного жира, а также воздействие технического масла и консистентной смазки. |
| Степень блеска | Полуматовая и Глянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 4 – 6 м2/л (при 100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1054 |
| Способ нанесения | Кисть или распыление. При безвоздушном распылении: - диаметр сопла 0,009" – 0,013" (0,230 – 0,330 мм) - степень разбавления 0 – 10% по объему. |
| Время высыхания | 23°С От пыли, спустя 2 часа До посл. обработки 6 часов Межслойная выдержка 24 часов Полное отверждение до максимальной твердости и износостойкости через прибл. 2 недели. |
| Сухой остаток | Около 49% по объему, 56% по весу. |
| Плотность | 0,92 кг/л. |
| Код | 005 0090 (Мерит Яхти 20), 005 0091 (Мерит Яхти 80). |
| Свидетельство о государственной регистрации | MERIT JAHTI 20 30 80 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой и влажность окрашиваемой древесины ниже 20%. Температура воздуха во время нанесения и сушки быть выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не наносить при действии прямых лучей солнца или при холодной погоде. Лак следует нанести утром таким образом, чтобы лак высох до вечерней росы. |
| Предварительная подготовка | Новые неокрашенные поверхности Удалить грязь и пыль с необработанной поверхности. Перед лакировкой вне помещения загрунтовать деревянные поверхности грунтом Валтти-похъюсте. Поверхности из древесины ценных дород только промыть растворителем 1054 перед лакировкой. Ранее лакированные поверхности Вымыть поверхность моющим составом Маалипесу и тщательно промыть водой. Удалить старое отслаивающееся лакокрасочное покрытие скребком. Прошлифовать всю поверхность и удалить шлифовальную пыль. |
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Для грунтования новых неокрашенных поверхностей разбавить лак приблизительно на 20–40% Растворителем 1054. Покрыть ровными и тонкими слоями 2 – 3 раза. Для покрывной лакировки разбавить на 0–20% при необходимости. На ранее лакированные поверхности нанести неразбавленный лак в 1 – 2 слоя. После соответствующей межслойной выдержки перед нанесением следующего слоя поверхность следует слегка подшлифовать. Внимание! Объекты, находящиеся вне помещений, подвергающиеся сильным нагрузкам, грунтовать только глянцевым лаком Мерит Яхти. |
| Очистка инструментов | Расворитель 1054. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 390 г/л. Максимальное содержание ЛОС лака (разбавленного на 20% по объему) составляет 514 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061054 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.