| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
| --- |
| Дикко Колор - Dicco Color |  |
| ТИП | Морилка с растворимыми пигментами. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесно-плитовых поверхностей внутри помещения. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Содержит светостойкие пигменты. Покрывает также места, обработанные ранее шпаклевкой. |
| Цветовые каталоги | Карта цветов DICCO COLOR. Морилка колеруется по системе DICCO COLOR SERVICE. |
| Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (не разбавленная) Теоретический расход мокрая / в один слой теоретически, сухая пленка 65 гр/м2 5 мкм 14 - 16 м2/л На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1027, 1033, 1034 и 1035 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Разбавитель Вязкость DIN4 Воздушное распыление 1033 при поставке Валковая станка 1034 при поставке Окунание 1034 при поставке |
| Время высыхания | 23 ºC 50 ºC 70 ºC IRM Межслойная выдержка 20 мин 5 мин 2 - 3 мин 15 - 30 сек Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | 1 – 10% по весу в зависимости от цвета. |
| Плотность | 0,9 кг/л в зависимости от цвета. |
| Код | 274-серия или 294-серия |
| Свидетельство о государственной регистрации | DICCO COLOR TM |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки во время нанесения и сушки должна быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Разбавление | При необходимости морилку можно разбавить следующими Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. |
| Обработка | Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака (Мерит - лаки кислотного отверждения, Увинол - лаки УФ-отверждения и Акви - водоразбавляемые лаки) и степени шероховатости при шлифовки. При необходимости Дикко Колор можно разбавить, например, Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. Также морилку Дикко Колор можно смешивать с лаками серии Мерит. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033, 1034 или 1035 |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет до 800 ± 20 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Dicco Color 274-s&294-s MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.