| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 11.01.2006 |
| --- |
| Колофил - Colofill |  |
| ТИП | Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка, не содержащая растворителей. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для шпатлевания отверстий, трещин, швов и выравнивания плит. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для шпатлевания древесных, древесностружечных плит, стальных, бетонных, гипсовых и прочих каменных поверхностей. Перед нанесением шпаклевки, пористую каменную поверхность следует загрунтовать эпоксидным лаком или краской. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Не содержит летучих органических соединений. |
| Цвета | Древесины. |
| Расход | 9 – 11 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. Расчетная формула на практике - 1 л (1,1 кг) шпаклевки на 1 м2 при толщине пленки 1 мм. |
| Растворитель | 1029 и 1031 |
| Соотношения смешивания | Краска - 2 части по объему, код 008 4611 Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 4612. |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | Примерно 1 час после смешивания компонентов. |
| Время высыхания | 23ºС Межслойная выдержка 8 часов – 4 дня Перед шлифованием 12 – 24 часов Полное отверждение 7 дней При более низких температурах высыхание замедляется. |
| Сухой остаток | Около 100% по объему. |
| Плотность | 1,10 кг/л (готовой к употреблению смеси). |
| Код | Краска - 008 4611, отвердитель - 008 4612. |
| Свидетельство о государственной регистрации | COLOFILL |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Относительная влажность бетона не должна превышать 97 %. При нанесении и отверждении температура окружающего воздуха, поверхности и шпаклевки не должна опускаться ниже+ 15 ºC. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %. |
| Предварительная подготовка | Удалить пыль, отслаивающиеся частицы и другие загрязнения с поверхности. |
| Грунтование | Пористую поверхность загрунтовать эпоксидным лаком Темафлор 200 или 210 или стандартной грунтовкой применяемой в эпоксидной системе окраски. |
| Распределение | Шпаклевку нанести резиновым или стальным шпателем. Выравнивание выполнить до общего уровня поверхности, избегая излишков. На особенно неровную поверхность рекомендуется нанести шпаклевку в два слоя с межслойной выдержкой ок. 8 ч. Зашпаклеванные места отшлифовать через 12 часов после нанесения (+ 23 ºC) сухим или мокрым методом или скребком. |
| Смешивание компонентов | Добавить отвердитель к основе и тщательно перемешать. При определении требуемого количества смеси следует принять во внимание площадь окрашиваемой поверхности и жизнеспособность смеси. Плохое перемешивание или неправильное соотношение компонентов приводить к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату. |
| Очистка инструментов | Раcтворитель 1029 или 1031. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Не содержит летучих органических соединений. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности | Colofill 0084611 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061029 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Colofill Hardener 0084612 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.