| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.01.2006 |
| --- |
| Мерит 20, 30, 80 - Merit 20, 30, 80 |  |
| ТИП | Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Универсальный лак, хорошо заполняет поры. На лак Мерит 30 имеется MED-сертификат № VTT-C-4029-15-09. Лак можно применить для лакировки деталей мебели и других деревянных поверхностей внутри лодок и судов. |
| Степень блеска | Полуматовая, Полуглянцевая и Глянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак отвечает требованиям Е1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | Рекомендуемое кол-во (разбавленной на 10%) Теоретический расход мокрой/ в один слой теоретическая толщина сухой пленки 90 гр/м2 40 мкм 10 - 11 м2/л |
| Растворитель | 1027 и 1033 |
| Соотношения смешивания | Основа - 100 объемных частей, коды 005 2701, 005 2703, 005 2704 Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 18 - 23 сек Безвоздушное распыление 25 - 30 сек Лаконалив 30 - 45 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. |
| Время высыхания | При 110 - 120 гр/м2 50ºC 70ºC Перед шлифованием 30 – 40 мин 20 – 30 мин Перед штабелированием 60 – 70 мин 40 – 50 мин Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 49% по объему, 56% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Код | Лак - 005 2704 (Мерит 20), 005 2703 (Мерит 30), 005 2701 (Мерит 80), отвердитель 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
| Свидетельство о государственной регистрации | MERIT 20 30 80 |
| MED Certificate | VTT-C-4029-15-09 Merit 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси лаки. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1033 или 1027. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 440 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 524 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oy. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061033 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 9902219 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.