| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.01.2006 |
| --- |
| Мерит Экстра 30 - Merit Extra 30 |  |
| ТИП | Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий лак, хорошо заполняет поры. Не содержит ароматных растворителей. |
| Степень блеска | Полуглянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак отвечает требованиям Е1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | Рекомендуемое количество при нанесении (разбавленного на 10 %) Теоретический расход мокрой / в один слой теорет. сухой пленки 110 гр/м2 40 мкм 9 - 10 м2/л На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1035 и 1033 |
| Соотношения смешивания | Лак - 100 объемных частей, код 005 2764 Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 18 – 23 сек Безвоздушное распыление 25 – 30 сек Обливная машина 30 – 45 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 3 суток. |
| Время высыхания | При 110 - 120 гр/м2 50 ºC 70 ºC ИКС Перед шлифованием 30 - 40 мин 20 - 30 мин 2 - 3 мин Перед штабелированием 40 - 50 мин 20 - 30 мин 3 - 5 мин Температура штабелирования ниже 35°С. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 41% по объему, 48% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Код | Лак - 005 2764, отвердитель - 006 2098. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Merit MeritElektra MeritElastic |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать смесь в металлической таре, а только в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используются на следующий день, в смесь необходимо добавить 100% по объему свежей смеси лаки. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1035 или 1033. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 490 гр/л. Максимальное содержание ЛОС лака (разбавленного на 20% по объему) составляет 571 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061035 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0062098 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.