| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.01.2006 |
| --- |
| Мерит Электра 25 - Merit Elektra 25 |  |
| ТИП | Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Особенно рекомендуется при электростатической лакировке древесины. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для лакировки и отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак отвечает требованиям Е1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | 4 – 6 м2/л (100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1046 и 1033 |
| Соотношения смешивания | Лак - 100 объемных частей, код 005 2744 Отвердитель - 8 объемных частей, код 006 2093 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 18 – 23 сек Безвоздушное распыление 25 – 30 сек Электростатическое распыление 16 – 20 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 2 суток. |
| Время высыхания | При 110 - 120 гр/м2 50 ºC 70 ºC Перед шлифованием 30 - 40 мин 20 - 30 мин Перед штабелированием 60 - 70 мин 40 - 50 мин Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 50% по объему, 57% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Код | Лак - 005 2740 (Мерит Электра 25), отвердитель - 006 2098. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Merit MeritElektra MeritElastic |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 8% по объему отвердителя 006 2093. Разбавить до требуемой вязкости, дать смеси стабилизироватся около получаса и проверить вязкость снова. Для обычного распыления можно использовать 10% по объему отвердителя 006 2098, а в качестве растворителей Растворитель 1027 или 1035. Нельзя перемешивать смесь в металлической таре, а только в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используются на следующий день, в смесь необходимо добавить 100% по объему свежей смеси лака. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033 или 1046. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 412 г/л. Максимальное содержание ЛОС лака (разбавленного на 20% по объему) составляет 519 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0062093 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.