| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.11.2006 |
| --- |
| Мерит Сандинг, Мерит Силер - Merit Sanding, Merit Sealer |  |
| ТИП | Однокомпонентный грунтовочный лак кислотного отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий, легко шлифуемый лак. Мерит Сандинг - самый легкий в шлифовке. Содержат компоненты, защищающие от УФ-излучения. Мерит Сандинг и Мерит Силер сохраняют натуральный светлый оттенок древесины. |
| Степень блеска | Матовая |
| Класс эмиссии | Лак отвечает требованиям Е1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | Рекомендуемое кол-во (не разбавленной) Теоретический расход мокрой/ в один слой теоретическая толщина сухой пленки 125 г/м2 25 мкм 7 - 8 м2/л |
| Растворитель | 1033 и 1035 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 18 - 23 сек Безвоздушное распыление 25 - 30 сек Лаконалив 30 - 45 сек Окунание 20 - 40 сек |
| Время высыхания | При 110 - 120 г/м2 50 ºC 70 ºC ИКС Перед шлифованием 20 мин 10 мин 3 – 5 мин Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 22% по объему, 34% по весу. (Мерит Силер – 29% по весу.) |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев. |
| Код | 005 2722 (Мерит Сандинг), 005 2726 (Мерит Силер). |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и лака во время нанесения и сушки должна быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать. Разбавить до требуемой вязкости Растворителем 1033 или 1035. При нанесении с помощью обливной машины лак разбавлять не надо. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1033 или Растворитель 1035. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 630 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 664 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Merit Sanding 0052722 |  |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061033 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.