| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.01.2006 |
| --- |
| Мерит Сингел 30 - Merit Singel 30 |  |
| ТИП | Однокомпонентный модифицированный нитроцеллюлозный лак. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий лак для работ внутри помещении. Хорошо подходит для ИК-сушки. |
| Степень блеска | Полуглянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемое количество при нанесении (не разбавленного лака) Теоретический расход мокрой / в один слой теорет. сухой пленки 120 г/м2 20 мкм 7 - 8 м2/л На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1035 и 1058 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 20 – 25 сек Безвоздушное распыление 25 – 30 сек Обливная машина 40 – 50 сек |
| Время высыхания | При 100 - 120 г/м2 50 ºC 70 ºC ИКС Перед шлифованием 20 мин 10 мин 2 - 3 мин Перед штабелированием 60 мин 40 мин 2 - 3 мин На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Сухой остаток | Около 19% по объему, 26% по весу. |
| Плотность | 0,91 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев (+23 ºC). |
| Код | 900 1702 (Мерит Сингел 30). |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 20 – 30% Растворителя 1035 или 1058. Разбавить до требуемой вязкости. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1035 или 1058. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 660 г/л. Максимальное содержание ЛОС лака (разбавленного на 20% по объему) составляет 708 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061035 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.