| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.01.2010 |
| --- |
| Новипур 100 - Novipur 100 |  |
| ТИП | Двухкомпонентная, высокоглянцевая, полиуретановая покрывная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски высококачественной мебели, дверей и прочих деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Особенно устойчива к царапанию. Алифатический отвердитель 007 1250 рекомендуется для баз TAL, благодаря чему краска не становится желтой. |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Premium. Базы TAL и TCL. |
| Степень блеска | Высокоглянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Расход | 8-10 м2 /л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 587-серия Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1250 (алифатический) или Краска - 100 объемных частей, 587-серия Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1374 (ароматический) |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 8 часов. |
| Время высыхания | Поверхность сухая от пыли через 15 минут при комнатной температуре + 23 ºC. Поверхность сухая для штабелирования минимум через 24 часа при комнатной температуре + 23 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. Температура штабелирования окрашенных объектов должна быть ниже +35 ºC. |
| Сухой остаток | 61% по весу, готовая к применению смесь 55% по весу (база TAL) 62% по весу, готовая к применению смесь 55% по весу (база TCL) |
| Плотность | 1,2 кг/л |
| Код | Краска - 587 7221 (база TAL), 587 7223 (база TCL), отвердитель - 007 1250 или 007 1374. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Novipur30,100,Isolator |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью 600-1000. Образовавшуюся пыль удалить с помощью, например, пылесоса. Поверхность с высокой степенью глянца можно получить нанесением Новипура 100 в два слоя и промежуточного шлифования абразивным материалом с зернистостью 1000-2000. |
| Грунтование | Новипур Праймер ХС. |
| Разбавление | Растворитель 006 1068 или 006 1062 (медленный растворитель) |
| Обработка поверхности | Комбинированное распыление: краску рекомендуется разбавить на 10-20% до вязкости 15-22 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011"-0,015" и давление в форсунке 100-180 бар. Давление подаваемого в форсунку воздуха должно быть около 1-3 бар. Угол наклона при распылении выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. Традиционное распыление: краску необходимо разбавить на 10-20% до вязкости 15-22 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 1,4-1,8 мм и давление 2-3 бар. Для достижения абсолютно глянцевой поверхности помещение для распыления должно быть идеально чистым и без пылинок. |
| Смешивание компонентов | Компоненты тщательно перемешать перед применением. Добавить 50% отвердителя. Разбавить краску до требуемой вязкости. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1068, 1062, 1069 и 1082. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 620 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061062 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0071250 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.