| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.01.2010 |
| --- |
| Новипур 30 - Novipur 30 |  |
| ТИП | Двухкомпонентная, полуглянцевая, полиуретановая покрывная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски высококачественной мебели, дверей и прочих деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Особенно устойчива к царапанию. Глянец 27-33. Алифатический отвердитель 007 1250 рекомендуется для баз TAL, благодаря чему краска не становится желтой. В зависимости от условий сушки отвердитель 007 1250 может увеличить степень глянца краски. |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Premium. Базы TAL и TCL. |
| Степень блеска | Полуглянцевая |
| Расход | 8-10 м2 /л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 588-серия Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1250 (алифатический отвердитель). Краска - 100 объемных частей, 588-серия Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1378 (ароматический отвердитель). |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 6 часов (0071378) 3 часа (0071250) |
| Время высыхания | Поверхность сухая от пыли через 15 минут при комнатной температуре + 23 ºC. Поверхность сухая для штабелирования минимум через 8-24 часа при комнатной температуре + 23 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. Температура штабелирования окрашенных объектов должна быть ниже +35 ºC. |
| Сухой остаток | 57% по весу, готовая к применению смесь 53% по весу (база TAL) 58% по весу, готовая к применению смесь 51% по весу (база TCL) |
| Плотность | 1,3 кг/л |
| Код | Краска - 588 7221 (база TAL), 588 7223 (база TCL), отвердитель - 007 1250 (алифатический) или 007 1378 (ароматический). |
| Свидетельство о государственной регистрации | Novipur 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью 320-400. Образовавшуюся пыль удалить с помощью, например, пылесоса. |
| Грунтование | Новипур Праймер ХС. |
| Разбавление | Растворитель 006 1069 или 006 1082 (нормальный растворитель) Растворитель 006 1068 или 006 1062 (медленный растворитель) |
| Обработка поверхности | Комбинированное распыление: краску рекомендуется разбавить на 10-20% до вязкости 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011"-0,015" и давление в форсунке 100-180 бар. Давление подаваемого в форсунку воздуха должно быть около 1-3 бар. Угол наклона при распылении выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. Традиционное распыление: краску необходимо разбавить на 10-20% до вязкости 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 1,4-1,8 мм и давление 2-3 бар. |
| Смешивание компонентов | Компоненты тщательно перемешать перед применением. Добавить 50% отвердителя. Разбавить краску до требуемой вязкости. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1069, 1082, 1068 или 1062. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 620 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061069 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0071250 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.