| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.07.2008 |
| --- |
| Новипур Праймер ХС - Novipur Primer HS |  |
| ТИП | Двухкомпонентный полиуретановый грунт. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Полиуретановый грунт с высоким сухим остатком, предназначен для широкого использования. В особенности грунт подходит для окраски МДФ-плит и других деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется использовать для мебели, дверей и других деревянных поверхностей внутри помещения. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Полиуретановый грунт с высоким сухим остатком. Легко наноситься, быстро высыхает и обладает хорошими свойствами заполнения. |
| Цвета | Белый. |
| Степень блеска | Матовая |
| Класс эмиссии | Грунт не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 8-10 м2 /л (при 100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Соотношения смешивания | Грунт - 100 объемных частей, код 007 1585 Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1265 или 007 1365. |
| Способ нанесения | Способ нанесения Разбавление Распыление низким давлением 0 – 20% Растворитель 1069 Безвоздушное распыление 0 – 20% Растворитель 1069 Лаконалив 0 – 20% Растворитель 1069 |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 7 часов. |
| Время высыхания | При толщине нанесения 100-120 гр/м2 23°С 500С Перед шлифованием, через 1 – 3 ч 1 – 2 ч |
| Сухой остаток | Грунт 63% по весу, готовая к применению смесь 54% по весу |
| Плотность | 1,4 кг/л |
| Код | Грунт - 007 1585, отвердитель - 007 1265 или 007 1365. |
| Свидетельство о государственной регистрации | NovipurPrimer |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Грунтование | Новипур Изолятор |
| Разбавление | Растворитель 1069 (нормальный) или 1068 (медленный). |
| Покрывная окраска | Новипур 30 или Новипур 100. |
| Обработка поверхности | Перед применением изолятор тщательно перемешать. Добавить 50% по объему отвердителя 007 1265 и тщательно перемешать. Разбавить краску до нужной вязкости Растворителем 1069. Для нанесения распылением рекомендуемая вязкость 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011"-0,013" и угол наклона 20-40º, расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20-25см. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1069. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 520 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 699 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061069 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.