| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 28.01.2008 |
| --- |
| Увикол Праймер - Uvicol Primer |  |
| ТИП | Белая легкая шпаклевка УФ-отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Может применяться в качестве первого грунтовочного слоя для мебели, кухонной арматуры, дверей и тд. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Шпаклевка не содержит растворителя и обладает отличными порозаполняющими свойствами. |
| Цвета | Белый. |
| Класс эмиссии | Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Ок. 10м2/л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Легкая валковая машина при поставке |
| Время высыхания | На мокрый слой с расходом 15-20 гр/м2 требуется количество энергии в размере 600 мДж/см2 (новое американское калибрование). Рекомендуется использовать прибор для измерения мощности УФ-ламп. |
| Сухой остаток | Около 100% по объему, 100% по весу. |
| Плотность | 1,5 кг/л. |
| Код | 990 1712. |
| Свидетельство о государственной регистрации | UVICOL PRIMER |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и шпаклевки должна быть во время нанесения и сушки выше +18 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением шпаклевку тщательно перемешать. При необходимости разбавить акрилатным растворителем 999 0251 до требуемой вязкости. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ (ЛОС) составляет 15 ± 10 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Uvicol Primer 990 1712 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.