| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.11.2011 |
| --- |
| Пинья Флекс Изолатор - Pinja Flex Isolator |  |
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей наружного применения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для деревянных изделий, окон, дверей и пр., особенно из лиственницы. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающая грунтовочная краска. |
| Цвета | Белый |
| Степень блеска | Матовая |
| Расход | Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленной) Теоретический расход мокрой / в один слой теоретическая толщина сухой пленки 150 г/м2 40 мкм 8 - 9 м2/л Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Безвоздушное распыление Вязкость при поставке Кистью Вязкость при поставке |
| Время высыхания | 20 ˚С 50 ˚С Сухой для шлифования, после 1 - 3 ч. 30 - 60 мин Внимание! Температура окрашенных изделий должна быть ниже 30 ˚С до штабелирования. Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
| Сухой остаток | ок. 36 % по объему, 49 % по весу. |
| Плотность | 1,3 кг/л |
| Код | 006 5031 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и лака должны быть выше +18 °С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Предварительная подготовка | Деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью Р150-320. Прогрунтованные поверхности необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью Р320-600. С поверхности удалить образовавшуюся пыль, например, пылесосом. |
| Покрывная окраска | Краска Пинья Флекс 30 (787-серия). |
| Обработка поверхности | Безвоздушное распыление. Размер форсунки распылителя должен быть 0,009"-0,013" и атмосферное давление 100-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. |
| Смешивание компонентов | Материал однокомпонентный. Краску тщательно перемешать перед применением. Избегать образования пены. Разбавить краску чистой водой при необходимости. |
| Ремонтная окраска | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 130 г/л краски. Максимальное количество ЛОС - 65 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Flex Isolator (former Akvi Flex Isolator) 0065031 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.