| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 10.01.2006 |
| --- |
| Пинья Вууд Стейн (Акви Вууд Стейн) - Pinja Wood Stain (Akvi Wood Stain) |  |
| ТИП | Быстровысыхающий, водоразбавляемый состав для защиты древесины. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых вне помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для деревянных окон, входных дверей, панелей и т.п. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Содержит компоненты, которые препятствуют проникновению влаги и грязи, предотвращают образование плесневых и гнилостных грибков. |
| Цвета | Бесцветный. Колеруемый. |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системам AKVI TONE или TEMASPEED FONTE, а также согласно гамме цветов "Лессирующие антисептики". |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавителя) Теоретический расход Мокрый/один слой Теорет. толщина сухой пленки 80 гр/м2 10 мкм 12 - 14 м2/л Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Окунание при поставке Распыление при поставке Облив при поставке |
| Время высыхания | При 100 - 120 гр/м2 20 ºC 50 ºC Перед шлифованием 10 - 60 мин 5 - 20 мин Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 10% по объему, 11 % по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | 12 месяцев, при температуре +23 ºC. |
| Код | 314 6909. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Pinja Wood Stain |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, избегая образования пены. Затем дать постоять несколько минут. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 4% по объему) составляет 50 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Wood Stain (former Akvi Wood Stain) 314-серия |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.