| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 10.01.2006 |
| --- |
| Акви Праймер - Akvi Primer |  |
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная грунтовка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для мебели, деталей мебели, дверей, плинтусов и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий, легкошлифуемый материал для работ внутри дома. На обработанные грунтовкой Акви Сурф-О поверхности можно нанести как водоразбавляемую покрывную краску, так и краску на растворителе. |
| Цвета | Белый. |
| Степень блеска | Матовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Грунтовка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемое кол-во (не разбавленной) Теоретический расход мокрой/ в один слой теоретическая толщина сухой пленки 135 гр/м2 40 мкм 10 - 11 м2/л На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 40 – 80 секунд Безвоздушное распыление 40 – 80 секунд |
| Время высыхания | (100 - 120 гр/м2) 20 ºC 50 ºC 70 ºC IRM Перед шлифованием, спустя 30 - 60 мин 5 - 15 мин 2 - 10 мин 1 - 2 мин Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 42% по объему, 60% по весу. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев (при температуре +23ºC). |
| Код | 006 5021 |
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVI PRIMER |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить Водой или разбавителем Акви. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Грунтовка содержит 50 г/л летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению морилки (разбавленной на 10% по объему) составляет 100 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Akvi Primer (former Akvi Surf-O,primer) 0065021 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.