| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 04.03.2009 |
| --- |
| Акви Топ 30 - Akvi Top 30 |  |
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающая краска для поверхностей внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски дверей, панелей, плинтусов, и других деревянных и древесно-плитовых поверхностей внутри помещений. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Базис | A и C |
| Цвета | Колеруется по системе TEMASPEED FONTE. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемой количество при нанесении (неразбавлен.) Теоретический расход мокрой / в один слой теоретическая толщина сухой пленки 145 гр/м2 35 мкм 8 - 9 м2/л Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость по DIN4 Традиционное распыление 40 - 80 сек Безвоздушное распыление 40 - 80 сек |
| Время высыхания | 23 ˚С 50 ˚С Сухой для шлифования, после 30 мин 10 - 15 мин Сухой для последующего штабелирования, после 1 - 2 ч. 30 - 60 мин Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
| Сухой остаток | ок. 30% по объему, 40% по весу (база А). ок. 30% по объему, 32% по весу (база С). |
| Плотность | ок. 1,20 кг/л (база А), ок. 1,00 кг/л (база С) |
| Код | 796-серия, 796 6001 (база А), 796 6003 (база С) |
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVI TOP 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить краску водой или Растворителем Акви. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Акви Топ 30, база А, код 796 6001 Содержание летучих органических веществ составляет 90 г/л краски. Максимальное количество ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) - 120 г/л. Акви Топ 30, база С, код 796 6003 Содержание летучих органических веществ составляет 85 г/л краски. Максимальное количество ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) - 115 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Akvi Top 30 (former Akvi Astral Line 30) MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.