| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 23.02.2009 |
| --- |
| Аквилак 20, 40, 70 - Akvilac 20, 40, 70 |  |
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для внутренних деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, панелей, дверей и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий универсальный лак. Блеск согласно ISO 2813/60º: 15-25 (392-серия), 35-45 (434-серия), 65-75 (459-серия). |
| Степень блеска | Полуматовая, Полуглянцевая и Глянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (нерастворенный лак) Теоретический расход Мокрый/один слой Теорет. толщина сухой пленки 120 гр/м2 40 мкм 8 - 10 м2/л Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 40 - 70 сек Безвоздушное распыление 40 - 70 сек Лаконалив 40 - 70 сек |
| Время высыхания | 20 ºC 50 ºC ИКС Сухой для последующего шлифования, после 15 - 30 мин 5 - 15 мин 3 мин Температура штабелирования ниже 35 °С. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Аквилак 20 TAW, 392 6908 ок. 29% по объему, ок. 32% по весу. Аквилак 40 TCW, 434 6909 ок. 32% по объему, ок. 34% по весу. Аквилак 70 TCW, 459 6909 ок. 31% по объему, ок. 33% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Код | Аквилак 20 TAW, 392 6908; Аквилак 40 TCW, 434 6909; Аквилак 70 TCW, 459 6909. |
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVILAC TOPAS AKVILAC 20 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая образования пены. Рекомендуется применять без разбавления, если позволяет способ нанесения. При необходимости разбавить водой или Разбавителем АКВИ. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ для: Аквилак 20 TAW, 392 6908 Аквилак 40 TCW, 434 6909 составляет 80 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной 10 % по объему) составляет 110 г/л. Аквилак 70 TCW, 459 690 составляет 110 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной 10 % по объему) составляет 140 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Akviac 10203040 0053830 3833 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.