| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.04.2010 |
| --- |
| Аквилак ТИКС 25 TCW - Akvilac TIX 25 TCW |  |
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий лак, легко наносится на вертикально расположенные предметы (толщина мокрой пленки до 150 - 180 мкм). |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки стульев, мебели, дверей, плинтусов, различных декоративных планок и прочих деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Тиксотропный водоразбавляемый лак с очень хорошей впитывающей способностью и прозрачностью. Создает абсолютно прозрачную лакокрасочную пленку, сохраняя при этом естественный вид древесины. На темных поверхностях, обработанных заколерованными в темные цвета морилками, поверхность выглядит аналогично поверхности, покрытой органоразбавляемым полиуретановым лаком. |
| Цвета | Колеруется по системе Akvi Tone. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 9,0 м2/л при толщине сухой пленки 35 мкм без разбавления и при нанесении 110 г/м2 мокрой пленки. Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость по DIN4 Распыление под низким давлением 30 - 60 сек Безвоздушное распыление Вязкость по поставке Электростатическое распыление 30 - 100 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 12 месяцев |
| Отверждение | 20 ˚С 50 ˚С Сухой для шлифования, после 15 - 45 мин 5 - 15 мин Температура штабелирования ниже 35 ˚С. Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 31% по объему, около 32% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Код | 448 6909 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Морилку Акви Колор тщательно перемешать перед применением. Нанести ровный слой на сухую и чистую поверхность и дать высохнуть. Лак Аквилак Тикс 25 тщательно перемешать перед применением. Лак разбавить при необходимости водой или разбавителем Акви. Нанести ровный слой и дать высохнуть около 10 - 30 мин. (при температуре 20 - 30˚С) перед последующим шлифованием. Отшлифовать поверхность с помощью шлифовочной бумаги № 320 или 400, удалить образовавшуюся после шлифования пыль. Нанести ровный слой и дать высохнуть ок.1-2 часа (при температуре 20 - 30˚С) перед последующей обработкой. Время высыхания зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. Наносится безвоздушным или традиционным распылением. Диаметр форсунки 0,009"- 0,013" и расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20 -25 см. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 80 ± 20 г/л краски. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Akvilac TIX 25 4486909 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.