| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 11.01.2006 |
| --- |
| Коловууд шпаклевка - Colowood Puukitti |  |
| ТИП | Водоразбавляемая специальная шпаклевка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей, панельных стен и крыш, а также других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Сухая поверхность, обработанная шпаклевкой Коловууд, выглядит как необработанная древесная поверхность (береза, сучки березы, махагони сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый). Соответственно для каждого типа шпаклевки свой код:007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 и 2081. |
| Цвета | Береза, сучки березы, махагони, сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый. |
| Класс эмиссии | Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 6 – 7 м2/л (100 мкм). |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Шпатель. |
| Время высыхания | Тонкое шпатлевание можно отшлифовать примерно через 4 часа. Более глубокое шпатлевание через сутки. |
| Сухой остаток | Около 67% по объему и 83% по весу. |
| Плотность | 1,98 - 2,06 кг/л. |
| Код | 007 2074 (береза), 007 2075 (сучки березы), 007 2076 (сосна), 007 2077 (сучки сосны), 007 2078 (дуб), 007 2079 (сучки дуба), 007 2080 (бук), 007 2081 (белый) и 007 2083 (махагони). |
| Свидетельство о государственной регистрации | COLOWOOD |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура не менее +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Обработка | Удалить грязь, пыль и отслаивающиеся частицы с поверхности. Нанести шпаклевку Коловууд шпателем. Разбавить при необходимости водой. Замазать большие выбоины,отверстия два или несколько раз. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Выровненную поверхность можно обработать водоразбавляемыми и органоразбавляемыми материалами Tikkurila, а также материалами УФ-отверждения. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 20 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению шпаклевки составляет 20 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Colowood putty 0072074-2083 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.