| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.08.2005 |
| --- |
| Евро 2 |  |
| ТИП | Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Стены и потолки в сухих помещениях. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 3 10 |
| Базис | AP |
| Цвета | Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония». |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Расход | Расход на 1 слой 8–10 м2/л на окрашенную поверхность, 7–9 м2/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 3–5 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. |
| Тара | 2,7 л, 9 л, 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 2–3 часа. |
| Термостойкость | Выдерживает 85°С сухого тепла. |
| Сухой остаток | Около 56% в зависимости от цвета. |
| Плотность | Около 1,4 кг/л в зависимости от цвета. |
| Хранение | Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| Окраска | Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°С в течение 2–3 часов. |
| Очистка инструментов | Малярные инструменты очищают водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.Паспорт техники безопасностиПаспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http: www.tikkurila-spb.ru |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.