| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.02.2010 |
| --- |
| Евро 3 |  |
| ТИП | Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно- профилактических учреждений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 7 12 |
| Базис | A и C |
| Цвета | Колеруется по гамме "Тиккурила Симфония". |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Расход | на один слой 10–12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности, 7–8 м2/л по неровной впитывающей поверхности. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | 1,5–2 часа при температуре +20+2 0С и относительной влажности 65+5 %. Последующая окраска через 1,5 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает легкое мытье мягкой поролоновой губкой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. |
| Термостойкость | Выдерживает 85 °С сухого тепла. |
| Сухой остаток | Около 58 %, в зависимости от цвета. |
| Плотность | Около 1,5 кг/л. |
| Хранение | Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0 °С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5 °С, а относительная влажность воздуха ниже 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты заделать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| Окраска | Краску перед употреблением перемешать и, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма – при нанесении кистью или валиком, либо 10 % – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты очистить водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.Паспорт техники безопасностиПаспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.