| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 04.08.2010 |
| --- |
| Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка - Euro Filler |  |
| ТИП | Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания. Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro, Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2, Euro 3, Euro 7. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 1 1 |
| Цвета | Белый. |
| Расход | на 1 слой: 1 л/м2 при толщине слоя 1 мм. |
| Тара | 1 л, 3 л |
| Растворитель | Вода |
| Соотношения смешивания | Обычно не разбавляется. |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. |
| Время высыхания | Шлифовку, окраску и приклеивание стенных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2–24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Сухой остаток | Около 68%. |
| Плотность | Около 1,6 кг/л. |
| Хранение | Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления. |
| Усадка и растрескивание | Совсем незначительные. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8 0С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer. |
| Выравнивание | Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. |
| Очистка инструментов | Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом. |
| ОХРАНА ТРУДА | Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | После использования пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.