| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 24.02.2011 |
| --- |
| Евро Песто 30 |  |
| ТИП | Стойкая к мытью алкидная краска |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений, например в умывальнях, кухнях и коридорах. Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели, батарей отопления и т.д. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели, батарей отопления и т.д. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 10 12 |
| Базис | A и C |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | 10-12 м²/ л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до 0 - 10% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли 3 часа при температуре +23 0С и относительной влажности 50 %. Следующий слой можно наносить через 24 часа. |
| Износостойкость | Хорошая. |
| Стойкость к мытью | Отличная приприменении всех обычных мюощих средств. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату, а не устойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки. |
| Термостойкость | 120ºС, светлые цвета желтеют при длительной высокой температуре. |
| Сухой остаток | Ок. 75 %. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет. |
| Сертификат соответствия | Декларация о соответствии |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Температура воздуха должна быть выше +5 ºС и относительная влажность воздуха менее 80 %. |
| Предварительная подготовка | Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности универсальной грунтовкой Луя или грунтовкой-концентратом Euro Primer, деревянные и гипсовые поверхности – грунтовкой Еху, ДСП и ДВП – грунтовкой Отекс, а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать. Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством Маалипесу или Paint Cleaner, затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой Спаккели или заделать неровности на ранее окрашенной поверхности алкидной шпатлевкой Спаккели. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить Уайт-спиритом 1050. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. На краску имеется паспорт техники безопасности. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила» Россия, г. Санкт-Петербург тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru, www.tikkurila.ru |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.