|  |
| --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ28.10.2010 |
| Лаккакитти шпатлевка - Lakkakitti  | Лаккакитти шпатлевка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/877/Lakkakitti.jpg)  |
| **ТИП** | Алкидная шпатлевка-наполнитель. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для наполнения и заделки деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри зданий. Можно применять также для обработки наружных поверхностей, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Органоразбавляемые ЛКМ Наносить распылением Työväline: teräslasta |
| Цвета | Белый. |
| Тара | 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. |
| Растворитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наносится шпателем или распылением. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От 30 минут до нескольких часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и подлежащего шпатлеванию материала. |
| Сухой остаток | 74 %. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Код | 007 2270 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4828/lakkakitti.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи,пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшать грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной уайт-спиритом на 10%. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку шпателем на чистую деревянную, древесностружечную, древесноволокнистую или металлическую поверхность или на высохшую грунтовку. При обработке деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей обычно достаточна заделка или частичное выравнивание неровностей. "Лаккакитти" обычно не разбавляется при нанесении шпателем, а для распыления шпатлевку разбавить уайт-спиритом. На "Лаккакитти" можно наносить обычные алкидные и латексные краски, а также грунтовки и краски, содержащие сильные растворители. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По шпатлевке имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2790/LAKKAKITTI_007-2270.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |