|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.12.2011 | |
| Луя универсальная грунтовка | | [Луя универсальная грунтовка](http://www.tikkurila.ru/files/3558/Luja_Yleispohjamaali.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3558/Luja_Yleispohjamaali.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3558/Luja_Yleispohjamaali.jpg) |
| **ТИП** | Акрилатная грунтовка. Входящая в состав грунтовки противоплесневая добавка защищает лакокрасочное покрытие. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для грунтовки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Подходит для новых, а также ранее окрашенных поверхностей. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, эпоксидными или каталитическими красками. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для грунтовки стен и потолков внутренних помещений. Подходит в качестве грунтовки под краску "Луя", а также под акрилатные краски Tikkurila для поверхностей внутренних помещений. Не является компонентом влагоизоляционной системы "Луя"! |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для пола Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **5**  Расход на гладкую поверхность  **10** | |
| Базис | AP | |
| Цвета | Белый. Можно колеровать в светлые цвета гаммы «Тиккурила Симфония». При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. | |
| Степень блеска | Глубокоматовый | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Расход | На невпитывающие поверхности – 7-10 м²/ л. На впитывающие поверхности – 5-8 м²/ л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 10 % по объему. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2 часа. | |
| Стойкость к мытью | Выдерживает более 5000 проходов щеткой. | |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту. | |
| Термостойкость | 85 ºC. | |
| Стойкость к мокрому трению | Класс 2 по ISO 11998. | |
| Сухой остаток | 36 %. | |
| Плотность | 1,4 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 219 0201 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4802/Luja_ynivers_grynt_AR.PDF) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Грунтуемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Очистить поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо".   Окраску можно производить, например, покрывными красками "Луя", "Ремонтти-Ясся" или "Яссяпласт".   Окрашенная поверхность:  Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. | |
| Грунтование | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой. Наносить грунтову валиком, кистью или распылением. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть водой. Для удаления слегка затвердевшей краски с инструмента рекомендуется использовать моющее средство для кистей "Пенсселипесу". | |
| Уход | При необходимости, не ранее, чем через 1 месяц после окраски. Загрязнения на поверхности можно очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8) и отжатой тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.  После окраски необходимо осторожно обращаться с поверхностью в течение нескольких недель, так как она достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение, примерно, одного месяца после окраски. При необходимости, производить легкую очистку влажной тряпкой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2793/LUJA_UNIVERSAL_PRIMER_219_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |