|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 22.06.2011 | |
| Мааларин валколакка, глянцевая - Новое качество | | [Мааларин валколакка, глянцевая](http://www.tikkurila.ru/files/4385/Maalarinvalkolakka_k.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/4385/Maalarinvalkolakka_k.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4385/Maalarinvalkolakka_k.jpg) |
| **ТИП** | Алкидная краска для внутренних работ с хорошей укрывистостью и наполняющими свойствами. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски деревянных, металлических, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей, в том числе алкидными и каталитическими красками. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски окон, дверей, планок и предметов интерьера. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | Глянцевые ЛКМ Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **15**  Расход на гладкую поверхность  **15** | |
| Базис | AM | |
| Цвета | Светлые оттенки каталогов «Тиккурила Симфония». | |
| Степень блеска | Глянцевая | |
| Расход | 15 м²/л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, (глянцевая белая краска также по 1/3 л). | |
| Способ нанесения | Наносится кистью. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – около 6 часов.  При необходимости, следующий слой можно наносить через сутки.  Внимание! Окна можно закрыть через 3 суток после окраски. | |
| Износостойкость | Хорошая. | |
| Стойкость к мытью | Устойчива к обычным моющим средствам. | |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает скипидар, уайт-спирит, неустойчива, например, к нитрорастворителям.  Выдерживает растительные, животные и смазочные масла. | |
| Сухой остаток | 65 %. | |
| Плотность | 1,4 кг/л. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Неплотно закрытая и неполная банка не выдерживает длительного хранения. | |
| Код | 400-серия | |
| Сертификат соответствия | [Декларация о соответствии](http://www.tikkurila.ru/files/4330/dekl4.pdf) | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4819/Maalarin_valk_C_GL_C_PM_A_GL_A_PM_white_GL.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. В случае, если работы проводятся при температуре ниже +23ºС и влажности выше 50%, время высыхания увеличивается! | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли и жира. Загрунтовать деревянные поверхности грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические – грунтовкой "Отекс".   Ранее окрашенная поверхность:  Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой "Лаккакитти". Высохшую шпатлевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические и окрашенные каталитической краской или лаком промышленным способом поверхности – грунтовкой "Отекс". | |
| Окраска | При необходимости, перед началом работ перемешать краску "Мааларин Валколакка". Наносить краску кистью или валиком в 2 слоя. Для окраски загрунтованной или ранее окрашенной одинаковым оттенком поверхности обычно достаточно нанесения в 1 слой. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". | |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.   Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. | |
| Ремонтная окраска | Поверхность, ранее окрашенную краской "Мааларин Валколакка", можно окрашивать краской такого же типа или краской для мебели "Хелми". См. пункт "Предварительная подготовка". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителя. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь, немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим и октоат кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию. На материал имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4392/MAALARIN_VALKOLAKKA_400_470_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | - | |