|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.04.2010 |
| Мааларин валколакка, полуматовая - Новое качество | Мааларин валколакка, полуматовая[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4386/Maalarinvalkolakka_ph.jpg)  |
| **ТИП** | Алкидная краска для внутренних работ с хорошей укрывистостью и наполняющими свойствами. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски деревянных, металлических, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей, в том числе алкидными и каталитическими красками. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски окон, дверей, планок и предметов интерьера. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Полуматовые ЛКМ Наносить валиком Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**15**Расход на гладкую поверхность**15** |
| Базис | AM |
| Цвета | Светлые оттенки каталогов «Тиккурила Симфония». Полуматовая краска приобретает окончательный блеск не ранее, чем через месяц после нанесения. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | 15 м²/л. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л и 9 л |
| Способ нанесения | Наносится кистью и валиком (валик только при нанесении полуматовой краски Мааларин Валколакка). |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – около 6 часов.При необходимости, следующий слой можно наносить через сутки.Внимание! Окна можно закрыть через 3 суток после окраски. |
| Износостойкость | Хорошая. |
| Атмосферостойкость | Устойчива к обычным моющим средствам. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает скипидар, уайт-спирит, неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные, животные и смазочные масла. |
| Сухой остаток | 65 %. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Неплотно закрытая и неполная банка не выдерживает длительного хранения. |
| Код | 470-серия |
| Сертификат соответствия | [Декларация о соответствии](http://www.tikkurila.ru/files/4330/dekl4.pdf) |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4819/Maalarin_valk_C_GL_C_PM_A_GL_A_PM_white_GL.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. В случае, если работы проводятся при температуре ниже +23ºС и влажности выше 50%, время высыхания увеличивается! |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли и жира. Загрунтовать деревянные поверхности грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические – грунтовкой "Отекс". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой "Лаккакитти". Высохшую шпатлевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические и окрашенные каталитической краской или лаком промышленным способом поверхности – грунтовкой "Отекс". |
| Окраска | При необходимости, перед началом работ перемешать краску "Мааларин Валколакка". Наносить краску кистью или валиком в 2 слоя. Для окраски загрунтованной или ранее окрашенной одинаковым оттенком поверхности обычно достаточно нанесения в 1 слой. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |
| Ремонтная окраска | Поверхность, ранее окрашенную краской "Мааларин Валколакка", можно окрашивать краской такого же типа или краской для мебели "Хелми". См. пункт "Предварительная подготовка". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителя. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь, немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим и октоат кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию. На материал имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4392/MAALARIN_VALKOLAKKA_400_470_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | - |
|  |