|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ20.01.2009 |
| Миранол декоративная краска - Miranol koristemaali | Миранол декоративная краска[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1093/Miranol_Koristemaali.jpg)  |
| **ТИП** | Органоразбавляемая акриловая краска для внутренних декоративных работ. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений внутри зданий. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Органоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**10**Расход на гладкую поверхность**13** |
| Цвета | Золотистый, медный, серебристый. |
| Степень блеска | с металлическим блеском |
| Расход | 10-13 м²/л. |
| Тара | 1/10 л, 1 л. |
| Растворитель | Растворитель для распыления 1032 и Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком ( мохеровым валиком с коротким ворсом) или распылителем с боковой подачей воздушной струи. При распылении применяется сопло размером 1,4-1,8 мм, разбавление 20-25% по объему.  |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – 1 час.Следующий слой можно наносить через сутки. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает легкую очистку влажной тканью. |
| Сухой остаток | 30% |
| Плотность | 0,9 – 1,2 кг/л в зависимости от цвета. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Код | 006 7700 - 7702 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4509/0041595.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить ее. Деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности загрунтовать в 1-2 слоя адгезионной грунтовкой "Отекс", подколерованной в близкий к цвету декоративной краски "Миранол" оттенок : TVT Х029 «золото», TVT Н168 «серебро» или TVT J123 «медь». Металлические поверхности грунтовать светло-серой противокоррозионной грунтовкой «Ростекс Супер». Стальные поверхности в сухих помещениях возможно окрасить без грунтования декоративной краской «Миранол». Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком и стальной щеткой, затем отшлифовать всю поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Заделать неровности деревянной поверхности алкидной шпатлевкой "Спаккели". Высохшую шпаклевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать дефектные участки подколерованной в цвета TVT Х029 «золото», TVT Н168 «серебро», или TVT J123 «медь» грунтовкой "Отекс". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной светло-серой грунтовкой "Ростекс Супер". |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед, а также иногда во время нанесения краски, во избежание разноцветности в оттенке, вызванной оседанием металлических пигментов на дно сосуда. При необходимости, для нанесения кистью развести краску Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить краску кистью или валиком в 1-2 слоя или распылением в 2 слоя. Для получения самой ровной возможной поверхности при окраске стены или иной большой плоскости, рекомендуется произвести окраску валиком или с помощью распылителя «с боковым воздухом». При таком способом обработке угли окрасить, например, поролоновом тампоном. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.  |
| Ремонтная окраска | Окрашенную декоративной краской "Миранол" поверхность можно красить краской такого же типа, например, алкидной краской. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит алифатический уайт-спирит. ОГНЕОПАСНЫЙ. ПАРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Может вызвать аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров от растворителей/тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию. На материал имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2794/MIRANOL_006_7700-7702.pdf)  |
| Опасный для окружающей средыОпасный для окружающей среды |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 III |