|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.10.2004 |
| Мозаика лак с вкраплениями - Mosaic hiutalelakka  | Мозаика лак с вкраплениями[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/790/Mosaic_hiutalelakka.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемый безрастворительный лак специального применения для внутренних работ. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для лакировки окрашенных латексной краской бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри зданий. В лак вводят многоцветные частицы (хлопья), которые на окрашенной подложке создают декоративную, живую поверхность.  |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для декоративной окраски стен в жилых помещениях, лестничных клетках, вестибюлях и общественных помещениях. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен Полуматовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Расход на шероховатую поверхность**4**Расход на гладкую поверхность**6** |
| Цвета | Сам лак бесцветный. В него вводят цветные хлопья, которые выпускаются в 4 цветах (синий, желтый, красный и зеленый), и дополнительно в двух классических цветах - белый и черный. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | 4-6 м²/л. |
| Тара | 3 л и 10 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | Лак можно наносить через сутки после окраски поверхности. Время высыхания до отлипа составляет 2 ч. Покрывной защитный слой бесцветного лака можно наносить примерно через 5 ч. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает очистку влажной тряпкой. |
| Сухой остаток | Ок. 13%. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Сертификат | [Tikkurila Oyj\_Гигиеническое заключение](http://www.tikkurila.ru/files/4008/Tikkurila_Oyj_321.pdf) |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4821/Mozaika_lak.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать. Окраска подложки: Поверхность окрасить водоразбавляемой латексной краской, как например, "Луя", "Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Сиропласт" или "Яссяпласт". Сам лак "Мозаика" бесцветный, следовательно, подложка должна быть ровной и обработана краской с хорошой укрывистостью. |
| Лакирование | После полного высыхания подложки ее можно обработать лаком "Мозаика", в котором тщательно перемешаны цветные частицы. Лак наносится валиком на участок площадью 1-1,5 м². Обработать поверхность валиком легкими вертикальными движениями, и при необходимости еще горизонтальными, что гарантирует равномерное разнесение частиц по всей поверхности. Наилучший конечный результат достигается валиком с длинным ворсом. Во избежание разноцветности поверхности следует избегать толстых слоев лака. Нужные исправления и добавления возможно сделать кистью. Износостойкость и очищаемость, например, в общественных помещениях, повышаются дополнительным покрытием готовой поверхности полуматовым мебельным лаком «Кива». Ровное покрытие достигается нанесением лака "Кива" валиком с коротким ворсом, например, мохеровым ворсом. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На лак имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2784/MOSAIC_005-3200.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |