|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ23.12.2011 |
| Новапласт 2 грунтовка и краска для потолка  | Новапласт 2 грунтовка и краска для потолка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/573/Novaplast_2.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутренних помещений. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**5**Расход на гладкую поверхность**11** |
| Базис | AP |
| Цвета | Белый. Колеруется в светлые цвета гаммы «Тиккурила Симфония». При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цветов по эталону. Проверьте цвет в случае использования краски в качестве покрывной. |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.На невпитывающие поверхности – 9 -11 м²/л. |
| Тара | 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением.При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавить до 10% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 минут.Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. |
| Термостойкость | 85ºС сухого тепла. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает чистящие средства и такие слабые растворители, как, например, уайт-спирит. |
| Стойкость к мокрому трению | Класс 4 по ISO 11998. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает вытирание влажной тканью и легкую мокрую очистку. |
| Сухой остаток | Ок. 36 % в зависимости от цвета. |
| Плотность | 1,5 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 867 0201 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5146/Novaplast.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или " Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Окрасить краской "Новапласт 2". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. При необходимости, выправить неровности подходящей шпатлевкой "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, затем удалить пыль от шлифовки. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента и вымыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | При необходимости, не ранее, чем через 1 месяц после окраски. Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и твердости в течение примерно одного месяца, поэтому в течение нескольких недель после окраски рекомендуется избегать сильной ее очистки. При необходимости, можно производить сухую очистку пылесосом, мягкой щеткой или тряпкой. Применение влажной очистки может оставить след на покрытии, в особенности, если оно темного цвета. |
| Ремонтная окраска | Окрашенные краской "Новапласт 2" поверхности возможно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнять с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2842/NOVAPLAST_2_7_12_20_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить ь на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |