| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.12.2011 |
| --- |
| Варма, грунтовка |  |
| ТИП | Акрилатная грунтовка для грунтования новых и ранее окрашенных поверхностей. Благодаря ее хорошим адгезионным свойствам она отлично подходит для окраски под обои. Подходит также для окраски оцинкованных поверхностей. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для грунтовки бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно хорошо подходит в качестве грунтовки под акрилатные краски Гармония, Джокер, Ремонтти-Ясся и Луми. Подходит для грунтования новых и ранее окрашенных поверхностей. Особенно хорошо подходит под обои. Обладает хорошей адгезией к оцинкованным поверхностям. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для грунтовки стен и потолков внутри помещений в случаях, когда грунтовка должна обладать хорошими адгезионными свойствами. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 5 11 |
| Базис | AP |
| Цвета | Используется неколерованной, но, при необходимости, можно колеровать в цвета интерьерных красок "Tikkurila" в оттенки, обозначенные буквой А. При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На впитывающие поверхности – 5–7 м²/ л. На невпитывающие поверхности – 9–11 м²/ л. |
| Тара | 2,7 л и 9 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2–4 часа. |
| Стойкость к мытью | Хорошая. Выдерживает более 2 000 проходов щеткой. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту. |
| Термостойкость | 85º С. |
| Стойкость к мокрому трению | 2 класс по ISO 11998. |
| Сухой остаток | Ок. 35 % в зависимости от цвета. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 673 6201 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать.Пыль от шлифовки удалить. Сразу после этого загрунтовать грунтовкой "Варма". Покрывную окраску произвести акрилатными красками, например, краской Гармония, Луми, Джокер или Ремонтти-Ясся. Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. |
| Грунтование | Первичное грунтование: Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой. Нанести 1–2 слоя грунтовки валиком или распылением. |
| Очистка инструментов | Удалить остатки грунтовки с рабочих инструментов и вымыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | Поверхность, окрашенную акрилатной краской, можно очищать не ранее, чем через 1 месяц после окраски влажной мягкой губкой или тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства (рН 6–8). При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций изготовителя моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. С только что окрашенной поверхностью необходимо обращаться осторожно на протяжении нескольких недель, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки поверхности в данный период применять легкую очистку влажной мягкой тканью. |
| ОХРАНА ТРУДА | Состав грунтовки не предполагает предупредительной маркировки. На продукт имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR - |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.