|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.01.2012 | |
| Паркетти-Ясся лак для пола, глянцевый - Новое качество | | [Паркетти-Ясся лак для пола, глянцевый](http://www.tikkurila.ru/files/4178/parketti_assa_lattialakka_kiiltava.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/4178/parketti_assa_lattialakka_kiiltava.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4178/parketti_assa_lattialakka_kiiltava.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак для внутренних работ. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для грунтовочной и покрывной лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для пола Глянцевые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить кистью Työväline: teräslasta  Расход на шероховатую поверхность  **7**  Расход на гладкую поверхность  **25** | |
| Степень блеска | Глянцевая | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Расход | 7–10 м²/л при нанесении кистью  8–10 м²/л при нанесении валиком  10–12 м²/л при нанесении флотексным шпателем  20–25 м²/л при нанесении стальным шпателем | |
| Тара | 1 л, 5 л, 10 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Соотношения смешивания | При необходимости, разбавляется водой. | |
| Способ нанесения | Наносится шпателем или кистью. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | Время высыхания и межслойной выдержки указаны в инструкции по применению. Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего слоя. Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В течение первой недели после лакировки не класть на пол тяжелые и другие замедляющие высыхание товары, например, ковры. | |
| Стойкость к мытью | Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами. | |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив к нитрорастворителям. | |
| Износостойкость | Хорошая. | |
| Сухой остаток | Ок. 30%. | |
| Плотность | 1,0 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 005 3911 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5143/Parketti-Assa.pdf) | |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +15 ºС и относительная влажность воздуха – 30–80 %. | |
| Предварительная подготовка | Шлифовка и заделка:  Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. | |
| Лакирование | Лакировка отшлифованного до чистого дерева пола   Грунтовочная лакировка очищенного до голого дерева пола:  Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Налить лак на пол и распределить его шпателем из нержавеющей стали по направленю волокон или текстуры древесины, прижимая шпатель к полу. Дать высохнуть ок. 1 часа. При необходимости, отшлифовать поверхность (шлифовальной бумагой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Нанести еще 1–2 слоя лака с помощью стального шпателя, давая поверхности просохнуть 30–60 минут перед нанесением следующего слоя.   Покрывная лакировка загрунтованного или мореного пола:  Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясся" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью валика.   Ремонтная лакировка: Лакированный промышленным способом или ранее лакированный или окрашенный паркетный или деревянный пол  Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакированный на заводе-изготовителе или ранее лакированный или окрашенный деревянный пол, находящийся в хорошем состоянии, очистить от грязи, воска и жира. Находящуюся в плохом состоянии поверхность пола отшлифовать до голого дерева и лакировать, как описано выше. Отшлифовать поверхность до матового состояния шлифовальной машиной (шлифовальной бумагой № 120 или 150). Пыль от шлифовки удалить пылесосом и вытереть пол влажной, чистой, неворсистой тряпкой. Перед лакировкой проверить совместимость лака "Паркетти-Ясся" с материалом старого пола, сделав пробную выкраску на небольшом участке. Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясся" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью валика.   Неровные дощатые полы:  Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакировку лаком для пола "Паркетти-Ясся" производить при помощи кисти. Первый слой нанести тонко и поверхности дать подсохнуть минимум один час. Лакировать по направлению волокон древесины, обрабатывая несколько досок зараз. Распределять лак по поверхности спокойными движениями в одном направлении, избегая кругообразных движений и растирания. Произвести промежуточное шлифование и тщательно удалить пыль. Нанести второй слой и дать просохнуть часа 3 перед нанесением третьего слоя. Третий слой наносить толсто. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший лак рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу". | |
| Уход | Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости примерно через одну неделю после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности.  Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Материал не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4484/PARKETTI_ASSA_005_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | ВНИМАНИЕ! Это техническая спецификация не касается материала предыдущего качества, Паркетти-Ясся покрывной лак. |  |