|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 17.11.2010 | |
| Престо ЛГ груборельефная шпатлевка - Presto LG Karkeatasoite | | [Престо ЛГ груборельефная шпатлевка](http://www.tikkurila.ru/files/1988/Tikkurila_Presto_LG_.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/1988/Tikkurila_Presto_LG_.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1988/Tikkurila_Presto_LG_.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для выравнивания и заделки неровностей на шероховатой поверхности. Наполняемость составляет 30 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая. Применима, в особенности, для шпатлевания шероховатых бетонных и оштукатуренных поверхностей. Если поверхность будут окрашивать, рекомендуется повторное выравнивание более тонкой шпатлевкой, например, "Престо ЛХ" или "Престо ЛФ". |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta | |
| Цвета | Серый. | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Тара | 3 л, 10 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Соотношения смешивания | Вода, обычно не разбавляется. | |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. | |
| Время высыхания | Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-48 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. | |
| Особое свойство | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить. | |
| Сухой остаток | 53 % | |
| Плотность | 0,8 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 001 6530 | |
| Усадка и растрескивание | Совсем незначительные. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4815/Presto_J_Presto_LX_LV_LG_LF_LX_plus.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛГ".   Окрашенная поверхность:  Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛГ" шпателем. | |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки. | |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2763/PRESTO_LG_LH_LF_LV_J_001-6530-6533_001-6537.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |