|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 17.11.2010 | |
| Престо ЛВ влагостойкая шпатлевка - Presto LV Märkätilatasoite | | [Престо ЛВ влагостойкая шпатлевка](http://www.tikkurila.ru/files/1990/Tikkurila_Presto_LV_.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/1990/Tikkurila_Presto_LV_.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1990/Tikkurila_Presto_LV_.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях. Отличная также для заделки швов во влажных помещениях. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для шпатлевания стен и потолков во влажных помещениях, например, для выравнивания стен и потолков, до приклеивания виниловых обоев или кафеля, или до окраски. Применяется в качестве шпатлевки при системе окраски "Луя" для влажных помещений. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для пола Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta | |
| Цвета | Сине-серый. | |
| Тара | 3 л, 10 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Соотношения смешивания | Вода, обычно не разбавляется. | |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. | |
| Время высыхания | Шлифовку, окраску и приклеивание стенных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. | |
| Особое свойство | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить. | |
| Сухой остаток | 61%. | |
| Плотность | 1,1 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 001 6533 | |
| Усадка и растрескивание | Совсем незначительные. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4815/Presto_J_Presto_LX_LV_LG_LF_LX_plus.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛВ".   Окрашенная поверхность:  Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна полностью высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛВ" шпателем. | |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки. | |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2763/PRESTO_LG_LH_LF_LV_J_001-6530-6533_001-6537.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |