|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ15.12.2011 |
| Ремонтти-Ясся | Ремонтти-Ясся[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3556/Remontti_Assa.jpg)  |
| **ТИП** | Акрилатная краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она разработана в результате сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям Финляндии. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен Полуматовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**7**Расход на гладкую поверхность**12** |
| Базис | A и C |
| Цвета | Согласно гамме «Тиккурила Симфония». |
| Цветовые каталоги | [Почувствуй цвет](http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_vnutrennej_okraski/pochuvstvuj_tsvet_-_novinka%21/vse_tsveta/) |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На невпитывающие поверхности – 10 -12  м²/л.На впитывающие поверхности – 7-9 м²/л. |
| Тара | Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.  |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или валиком.При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавить до 5 % по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 минут.Следующий слой можно наносить через 2 часа. |
| Стойкость к мытью | Хорошая. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит. |
| Термостойкость | +85 °C. |
| Стойкость к мокрому трению | Класс 1 по ISO 11998. |
| Сухой остаток | Ок. 41% в зависимости от цвета. |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 815-серия |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4832/Remontti_Yassya_C_A.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать грунтовкой "Варма". Металлические поверхности загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс". Окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Варма". |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. При необходмости, разбавить водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки покрытия в данный период, можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10), с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |
| Ремонтная окраска | Окрашенные краской "Ремонтти-Ясся" поверхности можно окрашивать однотипными акрилатными красками. См. пункт "Предварительная подготовка". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2773/REMONTTI_ASSA_815_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |