|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.12.2011 | |
| Сиро Мат | | [Сиро мат](http://www.tikkurila.ru/files/3553/Siro_himmea.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3553/Siro_himmea.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3553/Siro_himmea.jpg) |
| **ТИП** | Акрилатная краска, обладающая великолепной укрывистостью. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **3**  Расход на гладкую поверхность  **10** | |
| Базис | AP | |
| Цвета | Белый, а также светлые цвета каталогов Tikkurila. Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется проверять точность цвета. | |
| Цветовые каталоги | [Почувствуй цвет](http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_vnutrennej_okraski/pochuvstvuj_tsvet_-_novinka!/vse_tsveta/) | |
| Степень блеска | Глубокоматовый | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Расход | На впитывающие поверхности – 3-7 м²/ л,  На невпитывающие поверхности – 7-10 м²/ л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. | |
| Стойкость к мытью | Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье. | |
| Термостойкость | 85ºС. | |
| Стойкость к мокрому трению | 4 класс по ISO 11998. | |
| Сухой остаток | Ок. 35 %. | |
| Плотность | Ок. 1,5 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 891 0201 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4830/Siro_matovii.PDF) | |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".   Ранее окрашенная поверхность:  Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат". | |
| Окраска | Неокрашенная поверхность:  Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.   Ремонтная окраска:  Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". | |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.   Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу". | |
| Уход | При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6–8) с помощью хорошо отжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.   Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Продукт не классифицирован как опасный. По краске имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2768/SIRO_MAT_891_0201_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |