|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ24.10.2011 |
| Термал черная силиконовая краска - Termal musta silikonimaali  | Термал черная силиконовая краска[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1242/Termal_musta.jpg)  |
| **ТИП** | Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400ºС при сухом нагреве. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски металлических предметов и мебели. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Полуматовые ЛКМ Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**16**Расход на гладкую поверхность**20** |
| Цвета | Черный. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | 16-20 м²/л. |
| Тара | 1/10 л и 1/3 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением.  |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – прим. 10 мин.Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.Окончательное отверждение при 230ºС – один час. |
| Атмосферостойкость | Выдерживает температуру до 400ºС. |
| Сухой остаток | 20 %. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Сертификат соответствия | [Декларация о соответствии](http://www.tikkurila.ru/files/4330/dekl4.pdf) |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4804/Termal_Alum_black.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4345/No._19.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить. Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.  |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230ºС в течение одного часа.  |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки.  |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит ксилол и н-бутанол. Вредный. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки и средства защиты глаз/лица. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. На краску имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2747/TERMAL_BLACK_006-7689.pdf)  |
| ВредныйВредный |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 III |
|  |