|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2011 | |
| Тиксомат грунтовка для потолка - Tixomatt | | [Тиксомат](http://www.tikkurila.ru/files/4061/tixomatt.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/4061/tixomatt.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4061/tixomatt.jpg) |
| **ТИП** | Желеобразная кроющая и изолирующая алкидная грунтовка для потолков. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски потолков. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | Совершенно матовые ЛКМ Органоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **10**  Расход на гладкую поверхность  **12** | |
| Цвета | Белый. | |
| Степень блеска | Глубокоматовый | |
| Расход | 10-12 м²/ л. | |
| Тара | 1 л, 3 л | |
| Растворитель | Алкидный растворитель 2010 | |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или валиком.  При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,013" – 0,018", т.е. 0,330-0,460 мм. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки. | |
| Сухой остаток | Около 55 %. | |
| Плотность | 1,6 кг/л. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | |
| Сертификат соответствия | [Декларация о соответствии](http://www.tikkurila.ru/files/4330/dekl4.pdf) | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4858/Tiksomat.pdf) | |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4347/0639642.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенные поверхности:  Очистить поверхность от грязи и пыли.   Ранее окрашенные поверхности:  Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. | |
| Окраска | "Тиксомат" обычно не перемешивают и не разбавляют. При необходимости, при нанесении грунтовочного слоя можно разбавить "Алкидным растворителем 2010" на 5–10 %. После разбавления дать постоять ок. 1 часа для восстановления тиксотропных свойств. Наносить краску валиком, распылением или кистью в 1–2 слоя. Покрывную окраску, при необходимости, произвести краской "Сиро Мат". | |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством "Пенсселипесу". | |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.   Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит алифатический уайт-спирит ОГНЕОПАСНЫЙ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. На краску имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2730/TIXOMATT_520-0201.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |