|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ20.12.2011 |
| Яссяпласт 3 грунтовка | Яссяпласт 3 грунтовка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/543/Assaplast_3.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая акрилатная грунтовка. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для грунтования оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри здания. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски внутренних стен и потолков в помещениях, поверхности которых требуют применения грунтовки, обладающей высокой адгезией к подложке и которые могут подвергаться большой механической нагрузке, например, кухни, торговые помещения, классные комнаты, больничные палаты, лестничные клетки, а также общественные помещения. Рекомендуется в качестве грунтовки под краски "Яссяпласт 7" и "Яссяпласт 20". Применима также для грунтования оцинкованных поверхностей. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**5**Расход на гладкую поверхность**11** |
| Базис | AP |
| Цвета | Белый. Колеруется в светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цвета эталона. |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.На невпитывающие поверхности – 9 -11 м²/л. |
| Тара | 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением.При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять на 0-5% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 мин.Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает более 2000 проходов щеткой. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. |
| Термостойкость | 85ºС. |
| Стойкость к мокрому трению | 2 класс по ISO 11998. |
| Сухой остаток | Ок. 36%, в зависимости от оттенка. |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Код | 876 0201 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5182/Helmi_Varma_Assaplast3.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подхолящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 3". Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит" Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | В случае, если грунтовка применяется в качестве покрывной краски, покрытие рекомендуется очищать не ранее, чем через месяц после окраски. Поверхность рекомендуется очищать нейтральным (рН 6–8) моющим раствором с помощью влажной мягкой губки или ткани. При этом необходимо придерживаться рекомендаций производителя по разбавлению моющего раствора. Поверхность не должна оставаться мокрой после мытья. Готовое покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски, поэтому не рекомендуется очищать его ранее окончания этого срока. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. |
| Ремонтная окраска | Ремонтную окраску поверхности, окрашенной ранее грунтовкой "Яссяпласт 3", можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2845/ASSAPLAST_2_3_7_20_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |