|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ20.12.2011 |
| Яссяпласт 7 ремонтная краска | Яссяпласт 7 ремонтная краска[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/544/Assaplast_7.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая акрилатная краска, не содержащая растворителей. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри здания. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков внутренних помещений, поверхности которых требуют высокой стойкости к износу и мытью, например, лестничные клетки, общественные помещения с высокой степенью нагрузки. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка Матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**5**Расход на гладкую поверхность**11** |
| Базис | A |
| Цвета | Колеруется в светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". |
| Степень блеска | Матовая |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.На невпитывающие поверхности – 9 -11 м²/л. |
| Тара | 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением.При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"–0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять до 5 % по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 мин.Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает более 5 000 проходов щеткой. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. |
| Термостойкость | 85 ºС. |
| Стойкость к мокрому трению | 1 класс по ISO 11998. |
| Сухой остаток | Ок. 40%, в зависимости от оттенка. |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Код | 897 6001 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5241/Assaplast7_20.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать краской "Яссяпласт 3". Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 7" или, при необходимости, сначала загрунтовать грунтовкой "Яссяпласт 3". |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). Соблюдать инструкции производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.  |
| Ремонтная окраска | Ремонтную окраску поверхности, окрашенной ранее краской "Яссяпласт 7", можно производить водоразбавляемой краской того же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2845/ASSAPLAST_2_3_7_20_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |