|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ02.11.2007 |
| Яссятекс стекловолокнистые обои | Яссятекс стекловолокнистые обои[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1087/Assatex_lasikuitutapetti.jpg)  |
| **ТИП** | Изготовленное из стекловолокна декоративное, несгораемое стенное покрытие, укрепляющее поверхность. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяются при окраске и ремонте внутренних бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит, согласно инструкции по применению. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначены для покрытия стен и потолков. Благодаря декоративности и стойкости, обои "Яссятекс" применяются как в общественных, так и в жилых помещениях. Применимы также во влажных помещениях по системе окраски "Луя". |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка  |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Технические данные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Узор          | Вес:  г/ м2 | Ширина:см | Длина рулона:м | Расход краски:-1 -ый слой м2 /лl | Расход краски: -2 -ой слой м2 /лl |
| Низкий001 6913.00 | 115 | 100 | 12,5 | 7 | 8,8 |
| Грубый001 6914.00 | 155      | 100 | 12,5 | 6,7 | 9,3 |
| Тонкий001 6917.00 | 110 | 100 | 12,5 | 7,8 | 9,3 |

 |
| Пожаростойкость | Согласно решению Министерства окружающей среды и природы Финляндии о типовом одобрении по огнестойкости, обои "Яссятекс" отвечают требованиям Правил застройки Финляндии: класс воспламеняемости и распространения огня B-s1,d0. |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Tikkurila Oyj\_Гигиеническое заключение](http://www.tikkurila.ru/files/4033/Tikkurila_Oyj_3080685.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Предварительная подготовка | СУХИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Большие трещины, впадины и неровности на бетонных, пенобетонных и оштукатуренных поверхностях зашпатлевать груборельефной шпатлевкой "Престо ЛГ". Всю поверхность выправить шпатлевкой "Престо ЛХ", "Престо ЛХ Плюс" или "Престо ЛФ" в 1-2 слоя. Дырки от гвоздей, швы и прочие неровности на гипсовых, древесностружечных и жестких плитах заделать шпатлевкой "Престо ЛХ", "Престо ЛХ Плюс" или "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль удалить щеткой. |
| Грунтование | Пористые поверхности загрунтовать одним слоем латексной грунтовки, например, универсальной грунтовки "Луя". Грунтовку рекомендуется отколеровать в цвет, близкий к цвету покрывной краски. |
| Монтаж | Нанести клей "Яссятекс" на высохшую поверхность в ровный слой по ширине одного полотнища за раз. В клей можно ввести латексную краску, применяемую в последующем покрытии, в соотношении 1:1. При этом цвет смеси близок к цвету покрывной краски, и ею можно производить также грунтование стекловолокнистых обоев. Обои "Яссятекс" незамедлительно прочно прижать к подложке с помощью пластмассового шпателя. К стене прижимают наружную сторону рулона. Разрезанные на заводе обои разместить впритык. Таким образом стыки будут выглядеть чисто и незаметно. Маркировочные нитки в обоях с сильными узорами помогают подогнать стыки полотнища впритык. Ранее окрашенные поверхности: Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся и слабодержащуюся краску удалить. Трещины впадины и неровности выправить шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать. Твердые, глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению. Оклеенные обоями поверхности: Отслаивающиеся обои снять. Трещины и впадины заделать тонкорельефной шпатлевкой "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать, затем загрунтовать. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению. |
| Окраска | Окраску можно производить после высыхания клея, примерно через 12 -24 часа, в зависимости от условий проведения работ. Поверхности, обычно не требующие мытья, например, в гостиных и спальных, окрасить двумя слоями матовой краски "Джокер" или совершенно матовой "Гармония". Поверхности, которые моют, например, в кухнях, передних, лестничных клетках, окрасить двумя слоями полуматовой краски "Ремонтти-Ясся" или полуглянцевой или полуматовой краски "Луя". Первый слой всегда наносить латексной краской, разбавленной водой на 10%. Это способствует сохранению видимости структуры обоев на поверхности. Второй слой наносится неразбавленой краской. |
| Покрывная окраска | ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Система окраски "Луя": Выправить неровности влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ. Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Загрунтовать всю поверхность валиком одним слоем влагоизоляционной грунтовки "Луя". Дать высохнуть 1-4 часа. Приклеить обои "Яссятекс" влагостойким клеем "Яссятекс", согласно инструкции по применению. После высыхания клея, примерно через сутки, наносить влагоизоляционную грунтовку "Луя" валиком в один слой. Не менее чем через 4 часа наносить первый слой покрывной краски "Луя", а второй слой – после высыхания первого слоя, т.е., не ранее чем через 4 часа после нанесения первого.  |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | -  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | -  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |