| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.06.2009 |
| --- |
| Евро Фасад фасадная краска - Euro Facade |  |
| ТИП | Акриловая краска на растворителях. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для наружной окраски бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит и других соответствующих каменных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 3 6 |
| Базис | KA, KB и KC |
| Цвета | Согласно каталогу цветов для минеральных поверхностей «Фасад». |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Расход | Расход на 1 слой: 3–6 м2/л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске. |
| Тара | Базис КА 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КВ 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КС 9 л, 18 л. |
| Растворитель | Растворитель Евро Фасад |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком, щеткой или распылением под высоким давлением. При нанесении распылением применять сопло 0,021”–0,023”, т.е. 0,530–0,580 мм. При необходимости, допускается разбавить до 10 %. |
| Время высыхания | От пыли 1–2 часа при температуре +23 0С и относительной влажности 50 %. Следующий слой можно наносить через 5 часов. |
| Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2) | Sd,H2О < 0,5 м. |
| Диффузное сопротивление двуокиси углерода | Sd,СО2 < 50 м. |
| Прочность сцепления (ISO 4624) | > 1,5 N / мм2. |
| Атмосферостойкость | Хорошая, также в морской и промышленной среде. |
| Термостойкость | Температурный интервал эксплуатации покрытия: Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60 ºC до +50 ºC. |
| Сухой остаток | Ок. 40 %. |
| Плотность | 1,3 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет. |
| Код | S34-серия |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Нанесение желательно производить при плюсовых температурах, но краску можно наносить по сухой поверхности и при температуре до -20 ºС. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80 %. |
| Предварительная подготовка | Необработанная поверхность: Новые бетонные поверхности и прочную цементно-известковую штукатурку очищают от грязи, посторонних включений и высолов. Бетонные блоки и цементно-известковую штукатурку можно окрашивать только после одного отопительного сезона. Залитые в опалубки бетонные поверхности обрабатывают механически, например, пескоструйкой, для придания им шероховатости и удаления стеклообразного, глянцевого цементного камня с поверхности. Цементный клей удаляют, например, пескоструйкой, механическим способом стальной щеткой или промывкой водой с песком под давлением. Новые волокнисто-минеральные плиты можно окрашивать только после полугодовой выдержки. Подложки с содержанием асбеста следует обработать с особой осторожностью. Предварительную обработку нельзя производить механическим пылящим методом очистки без эффективного респиратора. Ранее окрашенные поверхности: Отслаивающуюся краску на основе органического связующего снимают либо механически, либо химически составом для снятия краски с последующей промывкой горячей водой под давлением. Хрупкие и слабодержащиеся штукатурку и бетон удаляют. Трещины расшивают. Обнаженную стальную арматуру очищают от ржавчины и дефекты заделывают ремонтными растворами "Финнсеко". Состояние швов бетонных блоков проверяют, дефекты устраняют. |
| Выравнивание | Расшитые трещины, углубления и прочие неровности на бетонной поверхности выравнивают до уровня примыкающей поверхности подходящим ремонтным раствором "Финнсеко", а на оштукатуренной поверхности – цементно-известковым раствором. Отремонтированным участкам дают затвердеть перед окраской. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной площади запастись достаточным количеством краски одной партии изготовления. В случае, если применяют краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий (соотношение 1:1). Организовать работу так, чтобы стыки были в незаметном месте. Новые бетонные поверхности, цементно-известковую штукатурку, окрашенные ранее органическими красками поверхности и волокнисто-минеральные плиты грунтуют фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 10 %. Окрашенные ранее цементной краской пористые поверхности грунтуют фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 20 %. Окраску производят фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 0–10%. При окрасочных работах рабочие швы проводят по линии конструкционных деталей, окон, швов блоков и т.д. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности загрязнений, производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки или ткани, избегая натирания. Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске. |
| Ремонтная окраска | Производить ремонтную окраску фасадной краской Евро Фасад или "Кивисил". Перед этим проверить состояние подложки и устранить возможные дефекты конструкции. Очистить поверхность от загрязнений промывкой под давлением без применения моющих средств. Плесень устранить, работая снизу вверх, разбавленным средством "Хомеенпойсто" (1 часть средства на 3 части воды). При необходимости, оставить воздействовать на 30 минут. Промыть поверхность чистой водой по направлению сверху вниз. |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru, www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.