| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 21.06.2011 |
| --- |
| Евро Вуд Праймер |  |
| ТИП | Грунтовочный антисептик глубокого проникновения. Впитывается в древесину и защищает ее от воздействия гнили, грибков, плесени и синевы. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначен для грунтования древесины перед нанесением на нее покрывных лессирующих и кроющих антисептиков, а также масляных и алкидных красок при окраске деревянных домов снаружи. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для бревен, досок, вагонки, пиленых и строганных деревянных поверхностей: стен, дверей, оконных рам, заборов и др. Не применять для обработки поверхностей внутри теплиц. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 4 10 |
| Цвета | Бесцветный. |
| Степень блеска | не определяется |
| Расход | На пиленую поверхность 4–8 м²/л. На строганную и бревенчатую поверхности 8–10 м²/л. |
| Тара | 3 л, 10 л. |
| Растворитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наносится кистью, погружением или щеткой. |
| Время высыхания | Поверхность считается высохшей до отлипа через 4–8 часов при температуре +23 oC и относительной влажности воздуха 50 %. Следующий слой можно наносить через 16 часов. |
| Сухой остаток | 6-8 %. |
| Плотность | Ок. 0,82 кг/л. |
| Хранение | Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20 %. Во время нанесения и высыхания антисептика температура воздуха, окрашиваемой поверхности и антисептика должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очищают жесткой щеткой от грязи, пыли и других посторонних включений. Заплесневелые поверхности промывают составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению или гипохлоритным раствором. Растения рекомендуется защитить от брызг антисептика. Поверхность грунтовать на возможно ранней стадии строительства. |
| Окраска | Грунтовочный антисептик наносить кистью, щеткой или погружением изделий в ванну с антисептиком. Особенно тщательно необходимо обрабатывать торцы древесины. Перед применением грунтовочный антисептик перемешать. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством "Пенсселипесу". |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Токсичен при приеме внутрь и вдыхании паров. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен или работать в респираторе. Для защиты рук применять резиновые перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или тару. Хранить в недоступном для детей месте. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не допускать попадания остатков антисептика в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО "Тиккурила" 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru, www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.