| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 |
| --- |
| Валтти Аквабейс - |  |
| ТИП | Водоразбавляемый грунтовочный антисептик для наружных работ, на основе натурального масла. "Валтти Аквабейс" впитывается в древесину и замедляет воздействие влаги, гнили и синевы. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначен для защиты и грунтовки наружного пиленого и строганного пиломатериала и деревянных конструкций, бревен, пропитанной под давлением и термообработанной древесины до финишной отделки. Наносимое как краска антисептическое вещество для наружных работ. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. При работе с антисептиком придерживаться правил безопасности. Перед работой прочитать этикетку и информацию на материал. Бесцветный грунтовочный антисентик не защищает древесину от воздействия солнечного света, поэтому финишную отделку рекомендуется производить как можно скорее. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры). |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 4 4 |
| Цвета | Бесцветный. |
| Расход | 4 м²/л. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью, погружением или распылением. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки. |
| Сухой остаток | 12 %. |
| Плотность | 1 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения. |
| Код | 005 3500 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура дожна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Очистить поврхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Защитить необрабатываемые поверхности и растения от брызг антисептика. |
| Обработка | Деревянную поверхность обработать антисептиком "Валтти Аквабейс" на возможно ранней стадии строительства. Антисептик наносится обильным слоем кистью, погружением или распылением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Финишную обработку произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 24 часа после грунтования. В случае, если окраска задерживается, грунтование рекомендуется повторить грунтовочным антисептиком "Валтти Аквабейс". При распылении защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (0,75 p-%) и пропиконазол (0,24 p-%). Избегать попадания на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат и пропиконазол. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR - |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.