|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.10.2004 |
| Краска для разметки дорог - Tie- ja katumaali vesiohenteinen | Краска для разметки дорог[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1245/Tie_ja_katumaali.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая краска исключительно быстрого высыхания на акрилатной основе. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для разметки дорог, улиц, паркингов и т.д. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для разметки дорог, улиц, паркингов и т.д. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**1**Расход на гладкую поверхность**2** |
| Цвета | Белый (006 6900), желтый (006 6901). |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Расход | 1-2 м²/л. На расход сильно влияет пористость подложки. |
| Тара | 10 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится распылением, валиком или кистью. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | 5-15 минут. На высыхание влияют температура и относительная влажность воздуха, поток воздуха, а также разбавление краски. |
| Адгезия | Хорошая. |
| Атмосферостойкость | Хорошая. |
| Износостойкость | Хорошая. |
| Сухой остаток | Около 62%. |
| Плотность | Около 1,7 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4995/Tie_ja_katumaali.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При окраске и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха – менее 80%. Температруа поверхности не должна быть ниже температуры воздуха больше чем на 3ºС. Перед дождем красить нельзя. |
| Предварительная подготовка | Удалить с окрашиваемой поверхности песок и другие посторонние включения, а также жир и масло. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. Она высыхает особенно быстро, однако, высыхание можно замедлить, разбавляя краску водой до 5 %. Наносить краску распылением, валиком или кистью. При нанесении краски распылением покрыть поверхность краски тонким слоем воды, так как в открытой таре на поверхности краски легко образуется корка. На поверхность оставшейся непримененной краски распылить слой воды и плотно закрыть тару.  |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". Если краскопульт ранее применяли для распыления краски на растворителях, его следует тщательно промыть растворителем, применяемым для данной краски. После этого промыть краскопульт большим количеством чистой воды с целью удаления всех остатков растворителя. При этом особенное внимание следует уделять очистке фильтров.  |
| Уход | Окрашенную поверхность можно мыть водой, не применяя давления, на следующий день после окраски. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнять с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного и ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2727/TIE-ja_KATUMAALI_006_6900-6901.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |