|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.01.2012 |
| Оксалакка - Новое качество! | Оксалакка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4398/Oksalakka_vesiohenteinen.jpg)  |
| **ТИП** | Лак для обработки сучков. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Лак специального применения для внутренних и наружных работ, предназначенный для замедления перехода смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для изоляции сучков и смолы на поверхностях древесины хвойных пород. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Наносить кистью  |
| Цвета | Желтоватый. |
| Тара | 1/3 л, 1 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | 15 – 30 минут. |
| Плотность | Ок. 1,0 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Код | 005 1940 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4869/Oksalakka_dlya_suchkov.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Наружные деревянные поверхности обработать грунтовочным составом "Валти Похъюсте" или грунтовочным антисептиком "Валтти Аквабейс" перед лакировкой сучков. |
| Обработка | Нанести лак "Оксалакка" на сучки и смолистые участки в 1–2 слоя перед окраской. Использовать чистую кисточку. Кисть тщательно очистить сразу по окончанию работ. Не смешивать с другими л/к материалами. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты очистить сразу по окончании работ водой. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит эпоксидную смолу (мв < 700). Может вызвать аллергическую реакцию. Использовать соответствующие защитные перчатки. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2942/OKSALAKKA_005_1940_MSDS_RUS.pdf)  |
| ЛегковопламеняющийсяЛегковопламеняющийся |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 II |